#### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО

«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

«ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»

Песок крупный

Усреднённая характеристика

на период с 01.01.11 г. по 31.03.11 г.

- Класс песка – II (второй)

- Группа песка – крупный

- Модуль крупности – 2,68

- Полный остаток на сите 0,63 мм – 47,8 %

- Содержание гравия на сите 5 мм – 12,6 %

- Содержание илистых и глинистых частиц – 1,2 %

- Содержание глины в комках отсутствует

- Петрографический состав:

- Осадочные породы – 19,9 %;

- Изверженные породы – 51,7 %;

- Метаморфические породы – 28,4 %;

  - Содержание вредных примесей:

    - Содержание аморфных разновидностей SiO2 – 13,7 ммоль/л;

    - Содержание сульфидов, сульфатов в пересчёте на SO3 – 0,05%;

    - Содержание слюды – 0,5%;

    - Органические примеси – соответствуют цвету эталона.

      - Насыпная плотность песка – 1,63 т/м3

      - Истинная плотность – 2,63 г/см3

      - Пустотность (объём межзерновых пустот) – 38,4 %

      - Влажность – 5,0%

      - Коэффициент фильтрации – 4,3 м/сут.

      - Радиационное качество:

Соответствует санитарным правилам СанПиН 2.6.1.2523-09. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.02.570.П.002258.06.10 от 16.06.2010 г. Аэфф – 57.5 Бк/кг/л.

Песок крупный соответствует требованиям ГОСТа 8736-93

Начальник лаборатории							Е.П. Козлова